Элементы мощения: размеры и вес камня, характеристики упаковки, доступные к заказу цвета.

| Коллекция тротуарного камня | Арт. | Доступные для заказа цвета | Ед. изм | Габариты поддона с камнем (ДхШхВ), см | Кол-во на поддоне, м2/вес поддона, кг | Наличие элементов разных размеров на поддоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Размер Эл-та, мм/площадь 1-го Эл-та, м2 | Кол-во на поддоне, шт./м2 |
| Тротуарная плитка «Песчаник» | 20. ПСЧ | Белый,шале (желтый)серый,зелёный, красный, коричневый, чёрный | м2 | 120х100х60 | 10.8/1200 | 450х450х40 / 0,202 450х300х40 / 0,135 300х300х40 / 0,09 | 12 / 2,43 28 / 3,78 51 / 4,59 |
| Тротуарная плитка «Доска» | 20. ДЕР | Берёза(светлое дерево) Дуб (тёмное морёное дерево), серый. | м2 | 120х100х60 | 9,00/1000 | 600х300х40 / 0,18 600х150х40 / 0,09 300х300х40 / 0,09 300х150х40 / 0,045 | Кол-во элементов каждого типа вариативно. Соотношение всех типов элементов по площади примерно равно – по 25% |
| Брусчатка «Габбро» | 21. ГД | Белый, шале (желтый), серый, зелёный, красный, коричневый, чёрный | м2 | 120х100х60 | 6.7/870 | Размеры варьируются от 80х60х70 до 100х100х70мм | На поддоне присутствуют все элементы |